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TRASTEC KAPPA & KAPPA PLUS – MEMBRANA TRASPIRANTE 220g/m2 [image: Immagine che contiene plastica, bottiglia, cilindro, design

Descrizione generata automaticamente]
Si tratta di una membrana del tetto a tre strati, di circa 220 g/m2 con eccellente resistenza meccanica, elevata permeabilità̀ al vapore e impermeabilità̀. TRASTEC Kappa soddisfa i requisiti di qualità̀ e resistenza più̀ elevati ed è quindi progettato per i clienti più̀ esigenti. Può̀ essere installato in qualsiasi condizione. I materiali di alta qualità̀ utilizzati per
la produzione di TRASTEC Kappa 220 consentono a questa membrana di essere esposta alla luce solare per un massimo di 6 mesi!
*Il prodotto è disponibile anche in una versione Plus con una doppia striscia adesiva. 

Dati tecnici 

	Lunghezza
	PN-EN 1848-2
	50 m (-0/+0,5)

	Larghezza
	PN-EN 1848-2
	1,5 m (±0,005)

	Rettitudine
	PN-EN 1848-2
	Soddisfa i requisiti

	Grammatura
	PN-EN 1849-2
	220 g/m2 (±6%)

	Traspirabilità al vapore d'acqua Sd
	EN ISO 12572(C)
	0,04 m (±0,02)

	Reazione al fuoco
	PN-EN 11925-2
	Classe F

	Resistenza alla penetrazione dell'acqua
	PN-EN 1928
	W1

	Resistenza alla penetrazione dopo invecchiamento artificiale* 
	PN-EN 1928
	W1

	Resistenza alla trazione in direzione longitudinale 
	PN-EN 12311-1
	390 N/50mm (±80)

	Resistenza alla trazione in direzione longitudinale dopo l'invecchiamento artificiale
	PN-EN 13859-1
	300 N/50mm (±70)

	Resistenza alla trazione in direzione trasversale 
	PN-EN 12311-1
	260 N/50mm (±50)

	Resistenza alla trazione in direzione trasversale dopo l'invecchiamento artificiale
	PN-EN 13859-1
	200 N/50mm (±50)

	Resistenza longitudinale allo strappo 
	PN-EN 12310-1
	260 N (±60)

	Resistenza trasversale allo strappo 
	PN-EN 12310-1
	350 N (±80)

	Estensione longitudinale
	PN-EN 12311-1
	70% (±50)

	Allungamento longitudinale dopo invecchiamento artificiale
	PN-EN 13859-1
	40% (±25)

	Allungamento in direzione trasversale
	PN-EN 12311-1
	110% (±60)

	Allungamento in direzione trasversale dopo invecchiamento artificiale 
	PN-EN 13859-1
	50% (±25)

	Flessibilità a bassa temperatura
	PN-EN 1109
	-40°C

	Permeabilità all'aria
	EN 12114
	Max 0,05 m3 / (m2 x h x 50 Pa)

	Stabilità dimensionale
	EN 1107-2
	0,02
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